ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPECYFIKACJI

**Opis wymagań technicznych dla bielizny szpitalnej dzierżawionej**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj asortymentu | Opis | **Kg / na miesiąc** |
| 1. | Fartuch barierowy | Fartuch barierowy chirurgiczny wielokrotnego użytku standardowego ryzyka wykonany na bazie dwóch tkanin:  - pole krytyczne z tkaniny o gramaturze max. 120 g/m2, o wysokim poziomie odporności na przesiąkanie cieczy – minimum 90 cm wysokości słupa wody,  - pole niekrytyczne z chłonnej tkaniny bawełniano – poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 55% o gramaturze max 120 g/m2; tkanina bawełniano – poliestrowa ma zapewniać wysoki termofizjologiczny komfort użytkowania.  Szef łączący poszczególne tkaninowe elementy fartucha kryty, zawijany, dwuigłowy – stębnowany; rękawy wykończone elastycznym ściągaczem.  Kolor niebieski lub zielony.  Fartuch w polu krytycznym w pełni z normą PN-EN 13795, w polu niekrytycznym co najmniej w zakresie pylenia oraz czystości pod względem cząstek stałych z uwzględnieniem późniejszych zmian. | 300 |
| 2. | Kołdra | **Tkanina posiada certyfikat OKO TEX STANDARD 100 Temperatura prania: 60°C Skład tkaniny: 100% micro fibra  Kolor: ecru**  **Wypełnienie:** 100% poliester silikonowany Hollow | 60 |
| 3. | Poduszka | **Tkanina posiada certyfikat OKO TEX STANDARD 100** **Temperatura prania: 60°C** **Skład tkaniny: 100% micro fibra** **Kolor: ecru**  **Wypełnienie:**  100% kulki poliestrowe Amball | 150 |
| 4. | Poszewka 70x80 cm z zakładką 20 cm  Prześcieradło 160x250 cm    Poszwa | Bielizna pościelowa wykonana z tkaniny poliestrowo – bawełnianej o splocie płóciennym.  Gramatura tkaniny maksymalnie 150 g/m2, o składzie 48% bawełny, 52% poliestru.  Tkanina o konstrukcji: ilość nitek po osnowie min. 295, ilość nitek po wątku min. 240.  Tkanina o następujących parametrach wytrzymałościowych:  - siła zrywająca po osnowie min 840N,  - siła zrywająca po wątku min. 650N,  - pościel posiadająca gwarancję na min. 200 cykli prania,  Kolor biały. | 2500  2500  2500 |
| 5. | Ubranie operacyjne:  bluza  spodnie | Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej, o składzie 52% poliestru, 48% bawełny i gramaturze maksimum 130 g/m2.  Ubranie wykonane z tkaniny w pełni zgodnej z normą PN-EN 13795.  Kolory: zielony, niebieski, czerwony, szaro-niebieski, granatowy, bordowy.  Bluza: z krótkim rękawem, luźna, z dekoltem na zakładkę, wkładana przez głowę; z przodu odcięty karczek, pod którym jest kieszeń z lewej strony. Kieszenie boczne na wysokości bioder, po bokach rozporki wzmocnione ryglami.  Spodnie: na gumkę, wiązane z przodu na troki | 600  600 |